地址：22149 台北縣汐止市福德一路379號

電話：+886-2-26923988  網址://www.jida-chem.com.tw

傳真：+886-2-26926066  E-Mail：liangs@jida-chem.com..tw

JIDA CHEMICAL CO., LTD.

吉達化學有限公司

雙液型環氧樹脂   加熱固化灌注密封型

高導熱型 High Thermal Conductivity

| 膠材特性 Feature |  |
| --- | --- |
| #### ECT02 A/B 用於灌注型、電器類、變電器。具有良好的操作性、易消泡、流動性極佳。本系統硬化後並具有高導熱性、高絕緣性、高耐化性，及金屬有優良的接著特性，對多種溶劑和化學品具有優異的抵抗性。 ECT03 A/B 用於灌注型、電器類、變電器。具有使用時間長、硬化過程穩定、優異的耐冷熱衝擊性，可有效減少因溫度變化對元件所造成的擠壓應力。本系統硬化後並具有高導熱性、高絕緣性及耐高濕度環境的特性，適合一般電子製品的應用需求。 ECT05 A/B 用於灌注用途上，表面平整度佳，具有低收縮性及導熱性、高絕緣性...等優點。 ECT07 A/03B 具有良好的操作性、易消泡、流動性極佳、表面光澤良好。用於薄膜或原膜，若需要應用於較大體積灌注時，建議在室溫或略高於室溫時變成膠狀體，然後升高溫度至完全固化，避免一次升溫反應過於激烈。對於一般金屬有優良的接著特性，對多種溶劑和化學品具有優異的抵抗性 。 |  |

高流動型 High Flow

| 膠材特性 Feature |  |
| --- | --- |
| #### WC 01A/B 用於複合材料上，適合RTM、RIM真空工藝施工，適用於纖維積層複合材料、澆注、風力葉片、運動器材。本系統使用時間較短，具有極佳流動性、良好的滲透性，本系統硬化後並具有高硬度、絕緣性好、高HDT及耐高濕度環境的特性，並且對於一般金屬、玻璃、陶瓷器等接著都有不錯的表現。 WC 01A/02B 用於複合材料上，適合RTM、RIM真空工藝施工，適用於纖維積層複合材料、澆注、風力葉片、運動器材。本系統使用時間較長，具有極佳流動性、良好的滲透性，本系統硬化後並具有高硬度、絕緣性好、高HDT及耐高濕度環境的特性，並且對於一般金屬、玻璃、陶瓷器等接著都有不錯的表現。 |  |

注意：

以上所提供數據資料皆為吉達化學研發人員在控制的條件下所獲得的，各項數據與資料僅供參考，使用結果應以實際使用條件為主，故使用者必須自行試驗出理想的生產方法與合適的應用產品。

地址：22149 台北縣汐止市福德一路379號

電話：+886-2-26923988  網址://www.jida-chem.com.tw

傳真：+886-2-26926066  E-Mail：liangs@jida-chem.com..tw

JIDA CHEMICAL CO., LTD.

吉達化學有限公司

雙液型環氧樹脂   加熱固化灌注密封型

| 高導熱型 High Thermal Conductivity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號 Product No. | 顏色 Color | 混合比例 Mix. Rate (重量比) |  | 黏度 Viscosity (cps.) | 混合黏度 Mix. Vis (cps.) | 可使用時間 Pot Life. (註) | 硬化時間 Curing Time. | 硬度 Hardness. | 密度 Density | 備註 |
| ECT02A ECT02B | A：透明 B：橘黃色 | 100：65 |  | 10000~11000 80~100 | 900 | 混合後 冷藏保存 | A.100℃ 16 hr B.100℃ 2 hr + 120℃ 8 hr | D 78-80 | 1.17 1.19 | 耐溫110℃ |
| ECT03A ECT03B | A：黑色 B：棕色 | 100：20 |  | 30000~40000 300~400 | 4800 | 20-30 min. (25℃) | 室溫1day + 60℃/6 hr | D 82-83 | 1.66 1.12 | 耐高溫型 耐溫130℃ |
| ECT05A ECT05B | A：黑色 B：棕色 | 100：50 |  | 800~1000 200~300 | 500 | 70-80 min. (25℃) | 室溫1day + 60℃/6 hr | D 78-80 | 1.12 1.12 | 低溫型 耐溫80-90℃ |
| ECT07A ECT03B | A：黑色 B：棕色 | 100：50 |  | 3500~4000 300~400 | 1200 | 20-30min. (25℃) | 室溫1day + 60℃/6 hr | D 82-83 | 1.17 1.12 | 表面高光澤型 耐溫130℃ |

註：測試反應樣品量100g，以上數據僅供參考，詳情參考TDS

| 高流動型 High Flow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號 Product No. | 顏色 Color | 混合比例 Mix. Rate (重量比) |  | 黏度 Viscosity (cps.) | 混合黏度 Mix. Vis (cps.) | 可使用時間 Pot Life. | 硬化時間 Curing Time. | 硬度 Hardness | 密度 Density | 熱變形溫度 HDT |
| WC01A WC01B | A：透明 B：微黃色 | 3：1 |  | 1700~1900 20~30 | 275 | 120~130min. (25℃) | 25℃1day + 80℃ 8 hr | --- | 1.15 0.93 | 79.7 |
| WC01A WC02B | A：透明 B：透明 | 3：1 |  | 1700~1900 10~20 | 225 | 270~280min. (25℃) | 25℃1day + 80℃ 8 hr | --- | 1.15 0.94 | 77.0 |

註1：熱變形溫度HDT由SGS依ASTM D648-07 Method B(1.80 MPa)所測得，以上數據僅供參考，詳情參考TDS 註2：測試反應樣品量100g

注意：

以上所提供數據資料皆為吉達化學研發人員在控制的條件下所獲得的，各項數據與資料僅供參考，使用結果應以實際使用條件為主，故使用者必須自行試驗出理想的生產方法與合適的應用產品。