地址：22149 台北縣汐止市福德一路379號

電話：+886-2-26923988  網址://www.jida-chem.com.tw

傳真：+886-2-26926066  E-Mail：liangs@jida-chem.com..tw

JIDA CHEMICAL CO., LTD.

吉達化學有限公司

雙液型環氧樹脂   室溫固化接著固定

五分鐘快速型 5min Fast Cure

| 膠材特性 Feature |  |
| --- | --- |
| #### CF11 無機材用環氧樹脂快速固化劑。適合接著劑、批土和砂漿，並且對於一般金屬、玻璃、陶瓷器有優良的接著特性。 |  |

水性型 Water Based

| 膠材特性 Feature |  |
| --- | --- |
| #### CM602WH 針對建材材料表面塗佈用所開發的環氧樹脂水性固化劑。高透明、高光澤、優異耐黃變性、抗水性佳、反應性佳、抗機械性能佳等特色，並且對於一般金屬、玻璃、陶瓷器有優良的接著特性。 |  |

高透明型Clear

| 膠材特性 Feature |  |
| --- | --- |
| #### CM1812H 針對建材材料表面塗佈用所開發的環氧樹脂胺類固化劑。高透明、低色澤度、優異耐黃變性、低黏度、抗機械性能佳等特色。有良好的滲透性、常溫快速硬化光澤性佳等優點，並且對於一般金屬、玻璃、陶瓷器、碳纖維、以及玻璃纖維有優良的接著特性。 |  |

耐衝擊型 Impact Resistance

| 膠材特性 Feature |  |
| --- | --- |
| #### CM13 A/BH 對建材製品所需要的高接著強度所開發的產品。本樹脂系統具有低黏度特性、良好的操作性、耐黃變性、抗機械性能佳、高剝離強度等優點，特別適用於自流平地坪和鑄膜(Casting)，並且對於一般金屬、玻璃、陶瓷器等接著都有不錯的表現，屬於泛用型樹脂。 #### CM14 A/1401BH 對建材製品所需要的高接著強度所開發的產品。本樹脂系統具有低黏度、低配比特性、良好的操作性、硬化速度快、耐黃變性、抗機械性能佳、高剝離強度等優點，特別適用於自流平地坪和鑄膜(Casting)，並且對於一般金屬、玻璃、陶瓷器等接著都有不錯的表現，屬於泛用型樹脂。 |  |

高黏度型 High Viscosity

| 膠材特性 Feature |  |
| --- | --- |
| #### CMBF 01 A/01B 針對建材製品所需要的高接著強度所開發的產品。本樹脂系統具有良好的耐化性、耐水性、不吐黃、抗白華、無揮發物、高黏度、不垂流可垂直面可施工、安裝快捷、低溫快速硬化、硬化時低收縮率等優點，並且對於一般金屬有優良的接著特性。 #### CMBF 01 A/02B 針對建材製品所需要的高接著強度所開發的產品。本樹脂系統具有較長的操作時間、良好的耐化性、耐水性、不吐黃、抗白華、無揮發物、高黏度、不垂流可垂直面可施工、安裝快捷、硬化時低收縮率等優點，並且對於一般金屬有優良的接著特性。 |  |

注意：

以上所提供數據資料皆為吉達化學研發人員在控制的條件下所獲得的，各項數據與資料僅供參考，使用結果應以實際使用條件為主，故使用者必須自行試驗出理想的生產方法與合適的應用產品。

地址：22149 台北縣汐止市福德一路379號

電話：+886-2-26923988  網址://www.jida-chem.com.tw

傳真：+886-2-26926066  E-Mail：liangs@jida-chem.com..tw

JIDA CHEMICAL CO., LTD.

吉達化學有限公司

雙液型環氧樹脂   加熱固化灌注密封型

| 5分鐘快速型 5 min Fast Cure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號Product No. | 顏色 Color | 混合比例 (重量比) Mix. Rate |  | 黏度 Viscosity (cps.) | 混合黏度 Mix. Vis (cps.) | 可使用時間 Pot Life. (註) | 硬化時間 Curing Time. (註) | 胺值 Amine Value | 活氫當量 AHEW | 硬度 Hardness. | 色度 Color Gardner | 備註 |
| CF11 | 淡琥珀色 | 2：1 |  | 1300 ~ 1600 | --- | 5min / 25℃ | 24 hr/25℃ | 500~700 | 92 | - - - | 5 max. |  |

註：與EEW.=190的樹脂反應，測試反應樣品量100g，以上數據僅供參考，詳情參考TDS

| 水性型 Water Based |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號 Product No. | 顏色 Color | 混合比例 (重量比) Mix. Rate |  | 黏度 Viscosity (cps.) | 混合黏度Mix. Vis (cps.) | 可使用時間 Pot Life. (註) | 硬化時間 Curing Time. (註) | 胺值 Amine Value | 活氫當量AHEW | 硬度 Hardness. | 色度 Color Gardner | 備註 |
| CM602WH | 淡琥珀色 | 1：1 |  | 10000 ~ 17000 | --- | 15-30min / 25℃ | 24 hr/25℃ | 170~200 | 195 | --- | 8 max. |  |

註：與EEW.=190的樹脂反應，測試反應樣品量100g，以上數據僅供參考，詳情參考TDS

| 高透明型 Clear |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號 Product No. | 顏色 Color | 混合比例 (重量比) Mix. Rate |  | 黏度 Viscosity (cps.) | 混合黏度 Mix. Vis (cps.) | 可使用時間 Pot Life. (註) | 硬化時間 Curing Time. (註) | 胺值 Amine Value | 活氫當量AHEW | 硬度 Hardness. | 色度 Color Gardner | 備註 |
| CM1812H | 透明 | 3：1 |  | 40~100 | --- | 10-15min / 25℃ | 24 hr/25℃ | 360~380 | 74 | --- | 2 max. |  |

註：與EEW.=190的樹脂反應，測試反應樣品量100g，以上數據僅供參考，詳情參考TDS

| 耐衝擊型 Impact Resistance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號 Product No. | 顏色 Color | 混合比例 (重量比) Mix. Rate |  | 黏度 Viscosity (cps.) | 混合黏度 Mix. Vis (cps.) | 可使用時間 Pot Life. (註) | 硬化時間 Curing Time. | 胺值 Amine Value | 活氫當量 AHEW | 硬度 Hardness. | 密度 Density | 備註 |
| CM13A CM13BH | A：透明 B：透明 | 2：1 |  | 400~800 70~140 | 270 | 25-30min/25℃ | 24 hr/25℃ | --- 325~345 | --- 92 | --- | 1.09 0.99 |  |
| CM14A CM1401BH | A：透明 B：透明 | 100： 14~20 |  | 700~1200 20~100 | 420 | 15-20min/25℃ | 24 hr./25℃ | --- 1000-1200 | --- 32 | --- | 1.09 0.97 |  |

註：測試反應樣品量100g，以上數據僅供參考，詳情參考TDS

| 高黏度型 High Viscosity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品編號 Product No. | 顏色 Color | 混合比例 (體積比) Mix. Rate |  | 黏度(註2) Viscosity (cps.) | 混合黏度 Mix. Vis (cps.) | 可使用時間 Pot Life. | 硬化時間 Curing Time. | 硬度 Hardness. | 接著強度 Lap Shear Strength (Kgf/cm2) (註1) | 密度 Density | 備註 |
| CMBF01A CMBF01B | A：白色 B：黑色 | 1：1 |  | 膏狀物 | --- | 4 min./(25℃/20g) | 24 hr /(25℃/20g) | D 82 | 81.1 | 1.6+0.1 1.4+0.1 |  |
| CMBF01A CMBF02B | A：白色 B：黑色 | 1：1 |  | 膏狀物 | --- | 10 min./(25℃/20g) | 24 hr/(25℃/20g) | D 81 | 67.6 | 1.6+0.1 1.4+0.1 |  |

註1：鐵片接著強度Lap Shear Strength (Steel Substrates)由SGS依ASTM D1002所測得，以上數據僅供參考，詳情參考TDS  註2：黏度太高，無法測黏度。

注意：

以上所提供數據資料皆為吉達化學研發人員在控制的條件下所獲得的，各項數據與資料僅供參考，使用結果應以實際使用條件為主，故使用者必須自行試驗出理想的生產方法與合適的應用產品。